**MESA KINDER**

**Dimensiones: Altura total 0.50 cm.; cubierta 0.80cm. de largo por 0.60cm. de peralte y 0.3cm. de peralte perimetral.**

**Estructura:** Las patas se deben fabricar con perfil de acero tubular 1 1/4” X 1 1/4” en lámina calibre 18. El marco perimetral se debe fabricar a base de 2 largueros y dos laterales de Perfil de acero de 2” x 1” calibre 20, con 10 orejas perimetrales de lámina cal. 14 con barrenos de 6.3 mm. (1/4”) para recibir pijas que sujetarán la cubierta a la estructura.

**Armado:** Para la unión de todos los elementos metálicos de la estructura se empleara soldadura sistema M.I.G. (Metal Inert Gas) de Micro-Alambre que no deja escoria, previamente decapada.

**Acabados**: La estructura se terminará con pintura epóxica electrostática horneada a 200º C, color negro semibrillante, previo tratamiento de desengrasado y fosfatizado. En la parte inferior de las cuatro patas se debe embutir 4 regatones de polipropileno de alto impacto de color negro.

**Cubierta**: Se debe fabricar con Polipropileno de alta densidad con aditivo antiestático, reforzada con múltiples nervaduras en la cara inferior,9 en forma longitudinal y 7 en forma transversal con un espesor mínimo de 2.8mm. y peralte de 20 mm. Contará con múltiples tetones para recibir las pijas que sujetarán la cubierta a la estructura.

La cubierta debe tener un espesor de pared mínimo de 4mm.

**Ensamblado**: La mesa y la cubierta se entrega desensamblada en atados de 5 piezas debidamente protegidas para su transporte y almacenamiento.

MARCA : PG

MODELO: MK60X80X50

